ICS 91.100.50

Q24

CBMF

中国建筑材料联合会团体标准

T/CBMF XXX-XXXX

超低能耗建筑用窗

Windows for ultra-low-energy building

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布            xxxx-xx-xx实施

中国建筑材料联合会 发布

目次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3术语和定义	3

5 超低能耗建筑用窗性能要求	5

6产品分级	6

7试验方法	6

8窗加工质量	7

9抽样检验	7

10标志	7

11包装、运输、贮存	8

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：北京建筑材料科学研究总院有限公司

本标准参加起草单位：北京建筑材料检验研究院有限公司、北京建筑五金门窗幕墙行业协会、河北奥润顺达窗业有限公司、河南龙旺钢化真空玻璃有限公司、上海克络蒂材料科技发展有限公司。

本标准主要起草人：路国忠、张佳阳、何金太、王东旭、王永帅、高伟、权燕玲、赵及建、李宏彦、孙根生

本标准主要审查人：

超低能耗建筑用窗

1 范围

本标准规定了超低能耗建筑用窗的术语和定义、窗材料要求、窗性能要求、产品分级、试验方法、窗加工质量、抽样检验、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于超低能耗建筑用窗,包括超低能耗建筑用窗、木铝复合窗、塑窗及其他新型节能窗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2680建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB/T 5237.1铝合金建筑型材 第 1 部分：基材

GB/T 5237.2铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3铝合金型材 第3部分 电泳涂漆型材

GB/T 5237.5 铝合金建筑型材 第 5 部分喷涂型材

GB/T 7106建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 8478铝合金门窗

GB/T8484建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T8485建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 8814门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材

GB/T9799金属覆盖层钢件上的锌电镀层

GB/T 11944中空玻璃

GB/T 18915.3镀膜玻璃第2部分：低辐射镀膜玻璃

GB/T 22476中空玻璃稳态U值（传热系数）的计算及测定

GB/T29498木门窗

GB/T 29734.1建筑用节能门窗 第1部分:铝木复合门窗

GB/T 29734.2建筑用节能门窗 第2部分:铝塑复合门窗

GB/T29498木门窗

GB/T 32223建筑门窗五金件通用要求

JG/T 571玻纤增强聚氨酯节能门窗

JC/T 1079真空玻璃

T/CBMF45建筑用LOW-E玻璃制品质量检验标准

HB 002 被动式低能耗建筑透明部分用玻璃

3术语和定义

3.1

超低能耗建筑ultra-low-energy building

适应气候特点和自然条件，采用高保温隔热性能和建筑气密性的围护结构，运用节能技术，最大程度地降低建筑供暖供冷需求，并充分利用可再生能源，以更少的能源消耗提供舒适室内环境的建筑。

3.2

超低能耗建筑用窗 windows for ultra-low-energy building

满足超低能耗建筑要求，用于超低能耗建筑的外窗。

3.3

暖边间隔条 warm edge spacer ；thermally improved spacer

由低热导率材料组成，用于降低中空玻璃边部热传导的间隔条。

注：主要包括刚性暖边间隔条和柔性暖边间隔条。

4材料要求

4.1 一般规定

超低能耗建筑用窗型材、玻璃、五金、间隔条及密封材料的技术要求除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。与门窗直接接触的各类材料应进行相应的表面处理，不应对门窗产生腐蚀作用。

4.2 玻璃性能要求

外窗的透明材料应选用Low-E中空玻璃或真空玻璃，其性能应符合下列规定：

4.2.1 玻璃的传热系数，应符合下列规定：

K≤0.8W/(㎡•K)

4.2.2 玻璃的太阳能总透射比，应符合下列规定：

g≥0.35

4.3 窗框传热系数要求

门窗框型材的传热系数应根据GB/T8484规定的方法测定，并符合以下规定：

K≤1.3W/(㎡·K)

4.4 暖边间隔条性能要求

超低能耗建筑用窗的玻璃间隔条应使用耐久性良好的暖边间隔条，其他性能应满足HB002 相关规定。

5 超低能耗建筑用窗性能要求

5.1 保温性能

超低能耗建筑用窗的整窗传热系数K≤1.0W/(㎡·k)）。

5.2 气密性能

超低能耗建筑用窗的气密性能至少达到GB/T 7106-2008中规定的8级，气密性能分级见表1。

表1 气密性能分级表

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位缝长分级指标值 q1/[m3/( ㎡·h)] | 4.0≥q1 >3.5 | 3.5≥q1 >3.0 | 3.0≥q1 >2.5 | 2.5≥q1 >2.0 | 2.0≥q2 >1.5 | 1.5≥q1 >1.0 | 1.0≥q1 >0.5 | q1≤0.5 |
| 单位面积分级指标值q2/[m3/( ㎡·h)] | 12≥q2 >10.5 | 10.5≥q2>9.0 | 9.0≥q2 >7.5 | 7.5≥q2 >6.0 | 6.0≥q2 >4.5 | 4.5≥q2 >3.0 | 3.0≥q2 >1.5 | q2≤1.5 |

5.3 水密性能

超低能耗建筑用窗的水密性能不低于GB/T 7106-2008中规定的5级，并满足设计标准要求，水密性能分级见表2。

表2水密性能分级表

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标△p（Pa） | 100≤△p<150 | 150≤△p<250 | 250≤△p<350 | 350≤△p<500 | 500≤△p<700 | △p≥700 |
| 注：第6级应在分级后同时注明具体检测压力差值。 |  |  |  |  |  |  |

5.4 隔声性能

超低能耗建筑用窗的隔声性能至少达到GB/T8485-2008中规定的3级，隔声性能分级见表3。

表3 建筑外窗空气声隔声性能分级表                 分贝

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标 | 20≤Rw＜25 | 25≤Rw＜30 | 30≤Rw＜35 | 35≤Rw＜40 | 40≤Rw＜45 | 45≤Rw |

6产品分级

超低能耗建筑用窗分级见表4。

表4 超低能耗建筑用窗分级表

| 产品分级 | 整窗传热系数K W/(㎡·K) | 气密性 | 水密性 | 隔声性 | 适用气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | K≤0.8 | 8级 | 6级 | 4级 | 各气候区 |
| II | K≤0.9 | 8级 | 6级 | 4级 | 寒冷地区、夏热冬冷地区、温和地区、夏热冬暖地区 |
| III | K≤1.0 | 8级 | 5级 | 3级 | 夏热冬冷地区、温和地区、夏热冬暖地区 |

7试验方法

7.1 保温性能

按GB/T8484所规定的试验方法进行。

7.2 气密性能、水密性能

按GB/T7106所规定的试验方法进行。

7.3 隔声性能

按GB/T8485所规定的试验方法进行。

7.4 玻璃的传热系数

按GB/T 22476规定的方法计算。

7.5玻璃的太阳能总透射比

按GB/T 2680规定的方法测定。

7.6 外观、尺寸允许偏差、装配质量

铝合金窗的外观、尺寸允许偏差、装配质量应分别符合GB/T8478标准规定。 PVC塑料窗的外观、尺寸允许偏差、装配质量应分别符合GB/T 8814相关标准规定。木窗的外观、尺寸允许偏差、配合间隙、搭接量、装配质量等应符合GB/T 29498标准规定。其他型材窗外观、尺寸允许偏差、装配质量应国家或行业相关标准规定。

8抽样检验

8.1 出厂检验

出厂检验应检验产品的外观、尺寸允许偏差、装配质量、传热系数、气密性、水密性及隔声性能。

8.2型式检验

型式检验产品外观、尺寸允许偏差、型材力学性能、玻璃性能、装配质量、传热系数、气密性、水密性及隔声性能。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品试制定型鉴定时；

b)当原辅材料及生产工艺发生较大变动时；

c)正常生产时，每两年检验一次；

d)长期停产（停产两年）后，恢复生产时；

e)质量监督机构提出型式检验要求时。型式检验包括技术要求的全部项。

9标志

9.1 在产品明显部位应标明下列标志：

a)制造厂名与商标；

b)产品名称、型号和标志；

c)产品应贴有标牌、标牌；

d)制作日期或编号。

9.2 包装箱上应有明显的“防潮”，“小心轻放””向上”字样标志。

9.3 窗产品应提供使用说明书，说明书应包括：产品说明、使用说明和维护保养等主要内容。

10包装、运输、贮存

10.1包装

10.1.1 包装箱应有足够的强度，避免运输中门窗受损。

10.1.2 包装箱内的各类部件，避免发生相互碰撞、窜动。

10.1.3 产品装箱后，箱内应有装箱单和产品检验合格证。

10.2 运输

10.2.1 在运输过程中，应避免相互碰撞。

10.2.2 搬运过程中应轻拿轻放，严禁摔、扔、碰击。

10.2.3 运输工具应有防雨措施。

10.3 贮存

10.3.1 产品应放置在通风、干燥的地方，防止雨水，严禁与腐蚀性物质接触。

10.3.2 产品应竖直放置，放角度应大于70°，严禁与地面直接接触，地面应垫高70mm。